|  | COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  |
| --- | --- | --- |

26 de Septiembre de 2006

Primera Reunión para Actualizar el Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado, Vol. 1, Ropa Contractual.

A   C   U   E   R   D   O

Derivado de los trabajos de la primera reunión anteriormente citada,  se toma el siguiente acuerdo:

Los cierres metálicos de las prendas incluidas en las cédulas números 5, 11, 12, 13(filipina), 17, 18, 23, 35(filipina), 40, 43, 44, 45 y 49 cambiaran a un tipo de  cierre no metálico denominado “ 5 POLIESTER”, con las siguientes especificaciones :

1.- Material de la cinta : 100 % Poliéster.

2.- Ancho de cremallera (cadena) : 5.7 mm – 6.6 mm.

3.- Espesor de cremallera (cadena) : 2.4 mm – 2.7 mm.

4.- Resistencia Transversal :  80 Kg/cm2  mínimo.

5.- Resistencia de los topes : 12 Kg/cm2  mínimo.

6.- Resistencia transversal de caja (separables) : 12 Kg/cm2  mínimo.

Dicho cambio surtirá efecto a partir de esta fecha.

| Empresa | Representante |
| --- | --- |
| Uniformes Industriales Comando S.A. de C.V. | Lic. Antonio Murad |
| Rodrigo Guzmán Menéndez | Ing. Salvador Guzmán M. |
| Grupo Proveedor y Productor de Uniformes S.A. de C.V. | Sra. Norma Estrada Macias |
| Estilos Barsi S.A. de C.V. | Sra. Maria Teresa Arellano |
| Renovadora de Colchones S.A. de C.V. | Lic. Moisés Hadid |
| Van Fleur S.A. de C.V. | Lic. Rodolfo Flores L. |
| Punto Europeo S.A. de C.V. | C. Teofilo Tawil Z. |
| Manufacturas D’ Gats S.A. de C.V. | Sra. Martha Pérez Vazquez |
| Diseños y Confecciones Olivia S.A. de C.V. | Sr. Enrique Mondragón Pavón |
| Representante Institucional ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes | Lic. Carlos Manuel Moreno Diaz |
| Representante Sindical ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes | Dr. Miguel A. Iñiguez Carlón |
| Laboratorio Textil de la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes | Ing. Gerardo Frias Alatorre |