| COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, VOLUMEN 1. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 210 | ROPA CONTRACTUAL | CEDULA No. 24 |

CALZADO CON SUELA DE VAQUETA, MASCULINO.

DESCRIPCIÓN

| COLORES/COD. PANTONE: | CAFÉ 476 C |
| --- | --- |
| LOGOSIMBOLO COLOR CÓDIGO PANTONE: | VERDE 561 C ó 561 U. |

| TIPO: | -CHOCLO ACABADO LISO BRILLANTE. |
| --- | --- |
| CORTE: | -PIEL DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CROMO. |
| FORRO: | -COMPLETO DE PIEL DE CABRA O DE GANADO VACUNO, CURTIDO AL CROMO |
| SUELA: | -VAQUETA (CUERO DE RES). |
| TACÓN: | -DE HULE MACIZO O CLORURO DE POLIVINILO. |
| LOGOSIMBOLO: | -DEL IMSS IMPRESO EN LA LENGÜETA O EN ALGUNO DE LOS LATERALES DEL FORRO DEL ZAPATO. |

CEDULA No. 24

CATEGORÍAS Y COLORES

| CATEGORÍAS | COLOR |
| --- | --- |
| CONTROLADOR DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS ORDINARIOS Y PROGRAMADOS (Exclusivo Nivel Central) OPERADOR DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS ORDINARIOS Y PROGRAMADOS (Exclusivo Nivel Central) | CAFÉ |

TALLAS Y CLAVES

| TALLA | CAFÉ | TALLA | CAFÉ | TALLA | CAFÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210 005 6494 | 24.5 | 210 005 6585 | 29.0 | 210 005 6676 |
| 20.5 | 210 005 6502 | 25.0 | 210 005 6593 | 29.5 | 210 005 6684 |
| 21.0 | 210 005 6510 | 25.5 | 210 005 6601 | 30.0 | 210 005 6692 |
| 21.5 | 210 005 6528 | 26.0 | 210 005 6619 | 30.5 | 210 005 6700 |
| 22.0 | 210 005 6536 | 26.5 | 210 005 6627 | 31.0 | 210 005 6718 |
| 22.5 | 210 005 6544 | 27.0 | 210 005 6635 | 31.5 | 210 005 6726 |
| 23.0 | 210 005 6551 | 27.5 | 210 005 6643 | 32.0 | 210 005 6734 |
| 23.5 | 210 005 6569 | 28.0 | 210 005 6550 | 32.5 | 210 005 6742 |
| 24.0 | 210 005 6577 | 28.5 | 210 005 6668 | 33.0 | 210 005 6759 |

ESPECIFICACION TÉCNICA IMSS

CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

VOLUMEN 1,  ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA No. 24

CALZADO CON SUELA DE VAQUETA, MASCULINO

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.

1.-	DESCRIPCIÓN

1.1.- DESCRIPCIÓN

TIPO: CHOCLO ACABADO LISO BRILLANTE; COLOR: CAFE CODIGO PANTONE 476C; CORTE: PIEL DE GANADO VACUNO, CURTIDO AL CROMO; FORRO: COMPLETO DE PIEL DE CABRA O DE GANADO VACUNO CURTIDA AL CROMO; SUELA: VAQUETA (CUERO DE RES); TACON: DE HULE MACIZO O CLORURO DE POLIVINILO. LOGOSIMBOLO: IMPRESO EN LA LENGÜETA O LOS LATERALES DEL FORRO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561U. PAR.

1.2.-TALLAS Y CLAVES

| TALLA | CAFE | TALLA | CAFE | TALLA | CAFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210.005.6494 | 24.5 | 210.005.6585 | 29.0 | 210.005.6676 |
| 20.5 | 210.005.6502 | 25.0 | 210.005.6593 | 29.5 | 210.005.6684 |
| 21.0 | 210.005.6510 | 25.5 | 210.005.6601 | 30.0 | 210.005.6692 |
| 21.5 | 210.005.6528 | 26.0 | 210.005.6619 | 30.5 | 210.005.6700 |
| 22.0 | 210.005.6536 | 26.5 | 210.005.6627 | 31.0 | 210.005.6718 |
| 22.5 | 210.005.6544 | 27.0 | 210.005.6635 | 31.5 | 210.005.6726 |
| 23.0 | 210.005.6551 | 27.5 | 210.005.6643 | 32.0 | 210.005.6734 |
| 23.5 | 210.005.6569 | 28.0 | 210.005.6650 | 32.5 | 210.005.6742 |
| 24.0 | 210.005.6577 | 28.5 | 210.005.6668 | 33.0 | 210.005.6759 |

2.- FIGURA	 N° 1 CALZADO CON SUELA DE VAQUETA, MASCULINO

3.- ESPECIFICACIONES

| Determinación | Especificaciones | Método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Acabado | El producto terminado, debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación: Que el producto físicamente no corresponda a lo solicitado. Suela arqueada Diferente tipo de piel en el corte, a lo especificado Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras Sin refuerzo en el talón Sin plantilla y/o forro Par de calzado incompleto (un calzado o dos del mismo pie) o con número diferente en la talla de cada calzado Grapas o tachuelas en el interior del calzado Suela, planta o plantilla de diferente material al especificado Diferente color al especificado Manchas en el corte | Inspección visual. Véase la figura 1 |

|  | Empaques vacíos Suela cuarteada o con deformaciones Armado del corte equivocado Deficiencias en el cosido y con bordes que lastimen el pie Diseño diferente al especificado Grietas y picaduras en el corte Ojillos con corrosión Pigmentación de diferente firmeza y (o) no homogénea en el corte Costuras chuecas o fruncidas Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par Sin agujetas Agujeta de diferente material al especificado Agujeta de diferente color al calzado Sobrantes de hilo en las costuras Sobrantes de piel en el ribete Mal olor Suciedad Artículos húmedos o mojados Manchas de aceite, grasa, etc. Contaminación microbiana (hongos etc.) |  |
| --- | --- | --- |
| Diseño | Choclo, acabado liso brillante | Inspección visual |

| Corte |
| --- |
| Tipo | Piel de flor corregida de res, curtido al cromo, acabado liso brillante, incluye lengüeta. | Inspección visual al microscopio. |
| Color | Café, código Pantone 476C | Inspección visual y comparar contra código Pantone |
| Resistencia a la flexión, ciclos En seco Húmedo | 50 000 mínimo 20 000 mínimo | IULTC-IUP-20 |
| Resistencia al desgarre, kgf | 3.5 mínimo | ISO 3377 |
| Adherencia del acabado, g/cm | 600 mínimo | ISO 11644 |
| pH | 3,5 mínimo | ISO 4045 |
| Espesor del corte, mm | 1,6 | ISO 2589 |

| Forro |
| --- |
| Tipo | Completo, laterales y refuerzo de talón, de piel de cabra o ganado vacuno, curtida al cromo, pigmentado en acabado natural. | Inspección visual |

| Casco |
| --- |
| Tipo | De “celastic” o termoplástico | Inspección visual |

| Contrafuerte |
| --- |
| Tipo | De "celastic" o termoplástico, colocado entre el corte y el calzador o talonera | Inspección visual |

| Suela |
| --- |
| Tipo | Vaqueta de delantero de res | Inspección visual |
| Espesor, mm | 3,2 mínimo (8 a 9 fierros) | IULTC-IUP-4 |

| Tacón |
| --- |
| Tipo | Hule macizo o Cloruro de polivinilo (PVC), pegado y clavado | Inspección visual |

| Planta |
| --- |
| Tipo | Cuero recuperado o celulosa, excepto cuando sea inyectado. | Inspección visual |

| Plantilla |
| --- |
| Tipo | Completa en carnaza de res, pigmentada en color natural. | Inspección visual |
| Espesor, mm | 0.5 mínimo | Medir con vernier. |
| Absorción de agua a 8 horas,% | 35 % mínimo | DIN 4843 |
| Desabsorción de agua a 16 horas,% | 60,05 mínimo | DIN 4843 |

| Cerco |
| --- |
| Tipo | De “celastic” o termoplástico | Inspección visual |

| Ojillos |
| --- |
| Tipo | En cada pala, debe presentar 4 ojillos metálicos protegidos contra la corrosión, del mismo color que el corte. | Inspección visual |

| Espinazo |
| --- |
| Tipo | Metálico | Inspección visual |

| Agujetas |
| --- |
| Tipo | Par. Deben ser planas, de nailon o poliéster, del mismo color que el corte, con herretes de plástico en los extremos. | Inspección visual |
| Longitud, cm | 60.0 +/- 5.0. | NMX-A-239 |

| Hilos de costura |
| --- |
| Tipo | De poliéster 100% o nailon (nylon) | Inspección visual |

| Construcción |
| --- |
| Tipo de construcción suela - corte | Debe ser "Lockstitcher", pegada y cosida | Inspección visual |
| Horma | Recio EE, punta redonda | El adquirente podrá verificar en la planta del proveedor, el recio EE, cuando lo considere conveniente |

4.- MUESTREO

4.1.- Inspección por el adquirente en sus instalaciones

Para verificar la calidad del producto, mediante la inspección de recepción por parte del adquirente en sus instalaciones, el muestreo debe realizarse de alguna de las siguientes maneras:

- De acuerdo con lo especificado en las normas mexicanas NMX-Z-012/1, NMX-Z-012/2, NMX-Z-012/3 (véase numeral 2 referencias).

- De común acuerdo entre las partes, fijando el tamaño de la muestra y la forma en que se realice la toma.

4.2.- Clasificación de defectos para inspección por el adquirente en sus instalaciones

Para efectos de inspección de recepción por el adquirente en sus instalaciones, proceder de acuerdo a lo indicado en el inciso 4.1 aplicando la clasificación de defectos que se indican a continuación:

Críticos

- Que el producto físicamente no corresponda a lo solicitado.

- Suela arqueada

- Diferente tipo de piel en el corte a lo especificado

- Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras

- Sin refuerzo en el talón

- Sin plantilla y/o forro

- Par de calzado incompleto (un calzado o dos del mismo pie) o con número diferente en la talla de cada calzado

- Grapas o tachuelas en el interior del calzado

- Suela, planta o plantilla de diferente material al especificado

- Diferente color al especificado

- Manchas en el corte

- Empaques vacíos

- Suela cuarteada o con deformaciones

- Armado del corte equivocado

- Deficiencias en el cosido y con bordes que lastimen el pie

- Diseño diferente al especificado

Mayores

- Falta de alguna o todas las leyendas siguientes en el calzado: número de lote, talla y nombre (o razón social) del proveedor

- Grietas y picaduras en el corte

- Ojillos con corrosión

- Pigmentación de diferente firmeza y/o no homogénea en el corte

- Costuras chuecas o fruncidas

- Empaque diferente al especificado

- Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par

Menores

- Sin agujetas

- Agujeta de diferente material al especificado

- Agujeta de diferente color al calzado

- Sobrantes de hilo en las costuras

- Sobrantes de piel en el ribete

- Falta de alguna o todas las leyendas siguientes en el envase primario: nombre genérico del producto, número de lote, talla, color y nombre (o razón social) del proveedor

- No cumplir con otros requisitos de etiquetado indicados por los Organismos Oficiales.

- En el caso de productos de importación, ausencia en el envase de contra-etiqueta en idioma español, con los datos y/o leyendas de etiquetado o que dicha contra-etiqueta obstruya las leyendas del país de origen.

4.3.- Criterios de aceptación o rechazo

Para la aceptación o rechazo del producto, se debe emplear el criterio de aceptación NCA que se establece en la siguiente tabla o el que se acuerde entre el proveedor y el adquirente.

| Tipo de defecto | NCA |
| --- | --- |
| Crítico | 2.5 |
| Mayor | 4.0 |
| Menor | 6.5 |

4.4.- Muestreo para análisis de laboratorio

4.4.1.- Análisis de laboratorio por el adquirente

Cuando se requieran muestras para análisis y retención en el laboratorio del adquirente, se necesitan cuando menos 7 pares de calzado de una talla u otra cantidad que se acuerde entre las partes.

En este caso, todos los defectos por atributos o variables que se presenten serán críticos.

5.- MÉTODOS DE PRUEBA

Los aparatos utilizados deben estar debidamente calibrados.

Observación:

Para determinar la diferencia entre piel de flor corregida y carnaza utilizar el siguiente método:

Frotar repetidamente la piel con un paño húmedo con acetona. La carnaza pierde el color, la lisura y se observa la fibra de la piel (el pelo natural de la misma). La flor corregida no pierde el color, pierde la brillantez pero no se nota un acabado áspero

6.- MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE

6.1.- Marcado

6.1.1.- Marcado del calzado

En el interior, impreso o grabado en cada zapato:

- En los laterales o en la lengüeta, el logosímbolo del IMSS en color verde código Pantone 561C o 561U

- En la lengüeta:

- Talla

- Número de lote

- Nombre o razón social del fabricante o proveedor

- La leyenda “Propiedad del IMSS”, No negociable (o leyendas alusivas)

- Otros requisitos de etiquetado exigidos por los Organismos Oficiales.

6.1.2.- Marcado del envase

Los envases del producto deben tener impresos o en una etiqueta adherida, en lugar visible, los siguientes datos y(o) leyendas en español, en forma legible e indeleble.

• Nombre genérico del producto (en el envase primario y en el colectivo)

• Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor (en el envase primario y en el colectivo)

• Talla (en el envase primario y en el colectivo)

• Color (en el envase primario y en el colectivo)

• Número de lote (en el envase primario y en el colectivo)

• País de origen (en el envase primario y colectivo)

• Cantidad de piezas contenidas (en el envase colectivo)

• Datos, leyendas y símbolos alusivos al cuidado, manejo, transporte y almacenamiento del producto (en el envase colectivo)

• Número de clave del producto (en el envase primario y en el colectivo)

• La leyenda "Propiedad del IMSS, No negociable" (o leyendas alusivas) (en el envase primario)

En caso de productos de importación, los envases deben tener impreso o en una contra-etiqueta adherida, que no obstruya las leyendas del país de origen, los datos y(o) leyendas mencionados, en español.

6.2.- Envase

El tipo y la calidad de los envases son responsabilidad del proveedor. Deben proteger al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento en los diferentes climas del país.

6.2.1.- Envase primario

Caja de cartón o material similar, rígido, con tapa, conteniendo un par de calzado (derecho e izquierdo), de la misma talla y color, con resistencia suficiente para soportar el manejo en la estiba individual.

6.2.2.- Envase colectivo

Caja de cartón corrugado o material similar de forma rectangular, con una resistencia mínima de 1,09 MPa (11 kg/cm2), conteniendo:

•  36 a 42 empaques primarios cuando sean de las tallas 20,0 a 25,5

•  24 a 30 empaques primarios cuando sean de las tallas 26,0 a 32,0

Para cantidades inferiores a las establecidas anteriormente, el tamaño del envase colectivo, será de acuerdo a la cantidad de pares de calzado.

7.- ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como de fuentes de calor y(o) vapores.

8.-	 APÉNDICE NORMATIVO

8.1.-	 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

9.-	 REFERENCIAS

Para la correcta aplicación de la presente especificación técnica, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan:

| NMX-A-239-SCFI-1982 | Industria Textil - Agujetas para calzado – Especificaciones |
| --- | --- |
| DIN-4843 | Safety, protective and occupational footwear - Slip resistance, metatarsal protection, protective insert and thermal behavior - Safety requirements, testing. |
| ISO 11644 | Leather - Test for adhesion of finis. |
| ISO 3377 | Leather - Determination of tearing load |
| DIN-53516 | Testing of rubber and elastomers - Determination of abrasion resistance. |
| DIN-53543 | Testing of semi-rigid polyurethane (PUR) integral cellular materials - Materials for soles and parts of shoes. |
| ISO 4045 | Leather - Determination of pH |
| ISO 11640 | Lether - Tests of colour fastness - Color fastness to cycles of to-and-fro rubbing |
| ISO 2589 | Lether - Physical testing - Measurement of thickness |
| UNE-53-526 | Determinación de la densidad y peso específico del caucho vulcanizado; determinación del volumen por inmersión y por picnómetro. |
| IULTC-IUP-20 | Measurement of the flexing endurance of light leathers and their surface finishes - International Union of Leather Trades Chemists Association (IULTC). |
| NMX-A-72-2000-INNTEX | Método de prueba para la determinación del peso por metro cuadrado de las telas - Método de la muestra pequeña. |
| NMX-A-84-1966-SCFI | Método de prueba para el análisis cuantitativo de los materiales textiles |
| NMX-Z-012/1-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1 - Información general y aplicaciones. |
| NMX-Z-012/2-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2 -Método de muestreo, -Tablas y gráficas. |
| NMX-Z-012/3-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3 - Regla de cálculo para determinación de planes de muestreo. |

10.-	 BIBLIOGRAFÍA

IMSS – Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado. Volumen 1. Ropa contractual.

NOM-A-207 Nomenclatura para términos empleados en la Industria del calzado.

IMSS -JCC-11-I-002- Guía de Inspección- Ropa contractual-Calzado.

IMSS-Procedimiento para la inspección por atributos.

NOM-050-SCFI Información comercial - Disposiciones Generales para Productos.