| COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, VOLUMEN 1. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 210 | ROPA CONTRACTUAL | CEDULA No. 46 |

CALZADO PARA MEDICO RESIDENTE, MASCULINO

DESCRIPCIÓN

| COLOR: | BLANCO |
| --- | --- |
| LOGOSIMBOLO COLOR CÓDIGO PANTONE: | VERDE 561 C ó 561 U. |

| TIPO: | - CHOCLO CON BANDA Y TRABA PARA SUJECIÓN A BASE DE CINTA AUTOADHERIBLE. |
| --- | --- |
| CORTE: | - CUERO DE GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO, FLOR ENTERA, LISO Y MATE. |
| FORRO: | - COMPLETO DEL MISMO COLOR DEL CORTE, CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA. |
| SUELA: | - DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE, DEL MISMO TONO DEL CORTE. |
| PLANTA: | - DE MATERIAL RECUPERADO, CELULOSA O TEXTIL SINTÉTICO NO TEJIDO. |
| PLANTILLA: | - PREFORMADA DE ETIL VINIL ACETATO, LATEX O POLIURETANO, CON CUBIERTA DE CUERO DE GANADO VACUNO EN COLOR BLANCO, DEBE IR PEGADA. |
| SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: | - SUELA PEGADA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE. |
| LOGOSIMBOLO: | - DEL IMSS IMPRESO EN LA LENGÜETA O EN ALGUNO DE LOS LATERALES DEL FORRO DEL ZAPATO. |

CEDULA No. 46

CATEGORÍAS Y COLORES

| CATEGORÍAS | COLOR |
| --- | --- |
| BECADOS: MEDICO RESIDENTE EN PERIODO DE ADIESTRAMIENTO EN UNA ESPECIALIDAD, MEDICO INTERNO DE PREGRADO EN MEDICINA, MEDICO PASANTE DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA | BLANCO |

TALLAS Y CLAVES

| TALLA | BLANCO | TALLA | BLANCO |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210 005 3954 | 26.5 | 210 005 4085 |
| 20.5 | 210 005 3962 | 27.0 | 210 005 4093 |
| 21.0 | 210 005 3970 | 27.5 | 210 005 4101 |
| 21.5 | 210 005 3988 | 28.0 | 210 005 4119 |
| 22.0 | 210 005 3996 | 28.5 | 210 005 4127 |
| 22.5 | 210 005 4002 | 29.0 | 210 005 4135 |
| 23.0 | 210 005 4010 | 29.5 | 210 005 4143 |
| 23.5 | 210 005 4028 | 30.0 | 210 005 4150 |
| 24.0 | 210 005 4036 | 30.5 | 210 005 4168 |
| 24.5 | 210 005 4044 | 31.0 | 210 005 4176 |
| 25.0 | 210 005 4051 | 31.5 | 210 005 4184 |
| 25.5 | 210 005 4069 | 32.0 | 210 005 4192 |
| 26.0 | 210 005 4077 |  |  |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

VOLUMEN 1,  ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA No. 46

CALZADO PARA MÉDICO RESIDENTE, MASCULINO

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 31 DE AGOSTO DEL 2007.

ÍNDICE

| Número de capítulo |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo y campo de aplicación | 3 |
| 2 | Referencias | 3 |
| 3 | Definiciones | 4 |
| 4 | Símbolos y abreviaturas | 5 |
| 5 | Clasificación y designación del producto | 6 |
| 6 | Especificaciones | 7 |
| 7 | Muestreo | 11 |
| 8 | Métodos de prueba | 11 |
| 9 | Marcado, etiquetado, envase y embalaje | 11 |
| 10 | Almacenamiento | 12 |
| 11 | Apéndice normativo | 12 |
| 12 | Bibliografía | 12 |

1         OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento establece las especificaciones mínimas de calidad y métodos de prueba que debe cumplir el calzado para médico residente masculino. (ver  figuras 1,2 y 3))

Es aplicable al proceso de adquisición, quejas, inspección de recepción, muestreo y suministro del producto. (ver 12.1 Bibliografía)

2	REFERENCIAS

Para la correcta aplicación del presente documento, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan:

| DIN-4843 | Safety, protective and occupational footwear - Slip resistance, metatarsal protection, protective insert and thermal behavior - Safety requirements, testing |
| --- | --- |
| DIN-53516 | Testing of rubber and elastomers - Determination of abrasion resistance. |
| ISO 2589 | Lether - Physical testing - Measurement of thickness |
| ISO 4045 | Leather - Determination of pH |
| ISO 11644 | Leather - Test for adhesion of finish |
| IULTC-IUP-20 | Measurement of the flexing endurance of light leathers and their surface finishes - International Union of Leather Trades Chemists Association (IULTC). |
| NMX-A-213-1982 | Determinación de la densidad aparente. |
| NMX-A-214-1982 | Curtiduría - Pruebas físicas del cuero- Medición del espesor. |
| NMX-S-51-1989 | Zapatos de seguridad |
| NMX-A-229-1982 | Curtiduría - Pruebas químicas del cuero- Determinación del pH y delta pH de un extracto acuoso de cuero. |
| NMX-A-230-1982 | Curtiduría - Pruebas químicas del cuero- Determinación del Contenido de cromo. |
| NMX-A-235-1983 | Industria de la Curtiduría y el Calzado- Pruebas físicas del cuero- Determinación de la resistencia al desgarre. |
| NMX-Z-012/1-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1 – Información general y aplicaciones. |

| NMX-Z-012/2-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2 -Método de muestreo, -Tablas y gráficas. |
| --- | --- |
| NMX-Z-012/3-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3 - Regla de cálculo para determinación de planes de muestreo. |
| NOM-008-SCFI-2002 | Sistema General de Unidades de Medida |
| NOM-020-SCFI-1997 | Información Comercial-Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquería así como los productos elaborados con dichos materiales. |

3	DEFINICIONES

Para los efectos de este documento, se establecen las siguientes definiciones (ver 12.2 Bibliografía):

3.1 	Acabado liso: Acabado de la superficie exterior de la piel del calzado, con presentación de poro de piel.

3.2	Bullón: Acojinamiento en la boca del zapato.

3.3	Carnaza: Parte que se obtiene al dividir el cuero y que corresponde al lado de la carne.

3.4	Corte: Todo el conjunto de piezas que forman la parte superior del calzado, cosidos entre si y listos para ensamblarlos con la suela.

3.5	Contrafuerte: Pieza de material con que se refuerza el calzado en la parte del talón. Se coloca en el lugar del talón entre el corte y el forro.

3.6	Cuello: boca o entrada: Parte superior del calzado, por donde se introduce el pie.

3.7	Chalecos: Parte lateral del corte, donde se hacen los orificios para las agujetas.

3.8	Chinela: Parte frontal del corte de un calzado que cubre los dedos del pie y generalmente los cantos del mismo.

3.9	Enfranque: Parte inferior del calzado, comprendida entre el tacón y la planta. También se denomina "arco del pie".

3.10	Forro: Vestidura interior del calzado que está en contacto con el pie.

3.11	Horma: Molde con la forma anatómica del pie, sobre el cual se montan y configuran los elementos del calzado.

3.12	Piel de flor entera: Es la hoja o capa superior de la piel o cuero que no ha sido pulida y corregida y que conserva intacta la superficie donde se halla el pelaje.

3.13	Piel de flor corregida: Es la flor de la piel o cuero que ha sido sometida a un lijado mecánico para eliminar sus imperfecciones y corregirlas con acabados sintéticos.

3.14	Planta: Componente no desmontable que cubre la cara interna de la suela. Forma parte integral y solo puede ser extraída dañando el calzado.

3.15	Plantilla: Pieza sobrepuesta a la planta del calzado, total o parcialmente.

3.16 	Punta: Parte delantera del calzado.

3.17 	Ribete: Tira de piel o sintético que va montada entre la parte interior y exterior de la orilla superior de la boca en el corte y que proporciona refuerzo.

3.18	Inyección directa al corte: Sistema de fabricación del calzado en el que el material de la suela se inyecta directamente al corte (todo el conjunto de piezas que forman la parte superior del calzado).

3.19	Sistema de fabricación "pegado": Sistema de fabricación del calzado en el que una suela prefabricada en un molde se une al corte (todo el conjunto de piezas que forman la parte superior del calzado), mediante un pegamento.

3.20 	Vistas: Pieza de piel u otro material que se coloca en la parte frontal interior del corte, a todo lo largo de los chalecos, sirve de refuerzo a los orificios.

4.	SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Para los propósitos de este documento, se establecen los siguientes símbolos y abreviaturas:

| cm | Centímetro |
| --- | --- |
| g/cm | Gramo sobre centímetro |
| kg | Kilogramo |
| kgf | Kilogramo fuerza |
| kg/cm2 | Kilogramo sobre centímetro cuadrado |
| m2 | Metro cuadrado |
| MPa | Mega Pascal |
| mg | Miligramo |
| mm | Milímetro |
| % | Por ciento |

5         CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO (Ver 12.1 Bibliografía)

DESCRIPCIÓN

CALZADO PARA MÉDICO RESIDENTE, MASCULINO, COLOR BLANCO. TIPO: CHOCLO CON BANDA Y TRABA PARA SUJECIÓN A BASE DE CINTA AUTO ADHERIBLE; CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO, FLOR ENTERA, LISO Y MATE; FORRO: COMPLETO DEL MISMO COLOR DEL CORTE, CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA; SUELA: DE POLIURETANO, CON  HUELLA ANTIDERRAPANTE, DEL MISMO TONO DEL CORTE; PLANTA: DE MATERIAL RECUPERADO, CELULOSA O TEXTIL SINTÉTICO NO TEJIDO; PLANTILLA: PREFORMADA DE ETIL VINIL ACETATO, LATEX O POLIURETANO, CON CUBIERTA DE CUERO DE GANADO VACUNO, EN COLOR BLANCO, DEBE IR PEGADA; SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; LOGOSÍMBOLO: DEL IMSS IMPRESO EN LA LENGÜETA O EN ALGUNO DE LOS LATERALES DEL FORRO DEL ZAPATO, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561C O 561U. PAR. VOLUMEN 1, CÉDULA 46

TALLAS Y CLAVES

| TALLA | CLAVE | TALLA | CLAVE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210 005 3954 | 26.5 | 210 005 4085 |
| 20.5 | 210 005 3962 | 27.0 | 210 005 4093 |
| 21.0 | 210 005 3970 | 27.5 | 210 005 4101 |
| 21.5 | 210 005 3988 | 28.0 | 210 005 4119 |
| 22.0 | 210 005 3996 | 28.5 | 210 005 4127 |
| 22.5 | 210 005 4002 | 29.0 | 210 005 4135 |
| 23.0 | 210 005 4010 | 29.5 | 210 005 4143 |
| 23.5 | 210 005 4028 | 30.0 | 210 005 4150 |
| 24.0 | 210 005 4036 | 30.5 | 210 005 4168 |
| 24.5 | 210 005 4044 | 31.0 | 210 005 4176 |
| 25.0 | 210 005 4051 | 31.5 | 210 005 4184 |
| 25.5 | 210 005 4069 | 32.0 | 210 005 4192 |
| 26.0 | 210 005 4077 |  |  |

- ESPECIFICACIONES

| Determinación | Especificación | Método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Acabado | El producto terminado, debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación: Que el producto físicamente no corresponda a lo solicitado Suela arqueada Diferente tipo de piel en el corte, a lo especificado Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras Sin refuerzo en el talón Sin plantilla y/o forro Suela sin huella o lisa Calzado incompleto (un zapato o dos del mismo pie) o con número diferente en la talla de cada zapato Grapas o tachuelas en el interior del calzado Suela, planta, plantilla o forro de diferente material al especificado Diferente color al especificado Manchas en el corte Suela cuarteada o con deformaciones Armado del corte, equivocado Bordes que lastimen el pie Diseño diferente al especificado Grietas y picaduras en el corte Pigmentación de diferente firmeza y/o no homogénea en el corte Costuras chuecas, fruncidas o deficientes Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par Sobrantes de hilo en las costuras Sobrantes de piel en el ribete Mal olor Suciedad Artículos húmedos o mojados Manchas de aceite, grasa, pegamento, etc. Contaminación microbiana (hongos etc.) | Inspección visual |
| Tallas | De acuerdo con la clave, según señala el capítulo 5 Clasificación y Designación | Inspección visual |

| Corte |
| --- |
| Tipo | Cuero de ganado vacuno curtido al cromo, flor entera. | NMX-A-230-1982 e Inspección visual al microscopio |
| Punta | Debe estar endurecida con resina o material tipo “celastic” o termoplástico. | Inspección visual y al tacto. |
| Acabado del corte | Liso, mate. | Inspección visual |
| Color | Blanco. | Inspección visual |
| Resistencia a la flexión, ciclos En seco Húmedo | Identificando los siguientes daños a simple vista: Resquebrajamientos del acabado; Roturas del acabado; Desprendimiento del acabado; Pulverización del acabado; Perforación del cuero 50 000 mínimo 10 000 mínimo | IULTC-IUP-20 |
| Resistencia al desgarre, N | 50 mínimo | NMX-A-235-1983 |
| Adherencia del acabado, N/cm | 3,00 mínimo | ISO 11644 |
| Contenido de cromo, % | 2,5 mínimo | NMX-A-230-1982 |
| pH | 3,5 mínimo | NMX-A-229-1982 |
| Espesor del corte, mm | 1,30 a 1,70 | NMX-A-214-1982 |

| Forro |
| --- |
| Tipo | Completo del mismo color del corte, de cuero de ganado vacuno, flor entera | Inspección visual |
| Espesor, mm | 0,8 – 1,2 | NMX-A-214-1982 |
| pH | 3,5 mínimo | NMX-A-229-1982 |

| Contrafuerte |
| --- |
| Tipo | De “celastic” o termoplástico, colocado entre el corte y el calzador o talonera | Inspección visual |

| Suela |
| --- |
| Tipo | De poliuretano, con huella antiderrapante, del mismo tono del corte | Inspección visual |
| Resistencia a la abrasión, desgaste en mg | 350,0 máximo | DIN-53516 |
| Resistencia a la flexión a 35 000 ciclos, apertura en % | 200,0 máximo | NMX-S-051-1989 con punzón ISO |

| Planta |
| --- |
| Tipo | De material recuperado, celulosa o textil sintético no tejido | Inspección visual |
| Espesor, mm | 2,0 mínimo | Medir con vernier |

| Plantilla |
| --- |
| Tipo | Preformada de etil vinil acetato, latex o poliuretano cubierta de cuero de ganado vacuno, en color blanco, debe ir pegada | Inspección visual |
| Espesor: Zona del Metatarso, mm Zona del talón, mm | 2,0 – 4,0 4,0 – 6,0 | Medir con vernier |
| Densidad, g/cm3 | 0,35 – 0,45 | UNE-53-526 |

| Lengüeta |
| --- |
| Tipo | Del mismo material y color que el corte | Inspección visual |

| Banda para sujeción |
| --- |
| Tipo | Banda que cubre la lengüeta, unida en uno de sus extremos a uno de los chalecos mediante doble costura recta, sujeta al otro chaleco mediante un tramo de cinta autoadheridle (cinta tipo velcro) colocada en el extremo de la banda y abajo del chaleco La banda tiene en su parte mas angosta un ancho de 3,3 cm ( 0,3 cm La banda debe ser del mismo material, acabado y color que el corte, forrada del mismo material y color que el forro El tramo de la cinta autoadherible formado por dos piezas, debe tener un largo (medido en su parte mas corta) de al menos 5 cm. Las piezas deben estar unidas, una a la banda en su extremo libre y otra al chaleco. Deben estar cosidas, mediante costura recta en todo sus contornos El ancho de las piezas de la cinta autoadherible debe ser aproximadamente el ancho de la banda, en el sitio donde van colocadas, de tal forma que no sean visibles cuando la banda se fija en la posición correcta- | Inspección visual y medir con regla |
| Talón |
| Tipo | Debe estar cerrado con costura | Inspección visual |

| Remate (talón exterior) |
| --- |
| Tipo | Debe cubrir la costura del talón, debe ser del mismo material y color que el corte | Inspección visual |

| Hilo de costura |
| --- |
| Tipo | De Poliéster 100% o Nylon 100% | Identificación a la flama |

| Otros |
| --- |
| Bullón | Acojinamiento en el cuello del calzado, con relleno de látex para mejorar el confort del calzado En el mismo material, color que el corte, con dimensiones adecuadas a la talla | Inspección visual |

| Costura de los elementos del corte | Deben estar cosidos con costura recta | Inspección visual |
| --- | --- | --- |
| Construcción |
| Sistema | Suela pegada o inyectada directa al corte. | Inspección visual |
| Resistencia al despegado corte - suela, kg | 32,0 mínimo | DIN-4843 |
| Horma | Recio EE | Verificar en planta del fabricante |

6.1 	Diseño de la suela

Debido a las diferentes opciones de moldes de fabricación, el diseño del perfil de la suela puede presentar ligeras diferencias con respecto a lo señalado en los dibujos, mientras estas no afecten la funcionalidad del calzado

7	MUESTREO

7.1	Análisis de laboratorio

Para verificar la calidad del producto se requerirá de al menos 7 pares de calzado de una talla y el mismo lote u otras cantidades que se acuerden entre las partes.

8   MÉTODOS DE PRUEBA

Los instrumentos y equipos de medición deben estar calibrados bajo los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (ver 11.1 Apéndice normativo).

Emplear disolventes y reactivos, grado reactivo, agua destilada y material de vidrio de borosilicato de bajo coeficiente de expansión térmica.

9       MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE

9.1    Marcado

9.1.1      Marcado del calzado

En cualquier parte visible del forro:

- El logosímbolo del IMSS en color verde código pantone 561C o 561U

- Talla

- Número de lote

- Nombre o razón social del fabricante o proveedor

- La leyenda, "Propiedad del IMSS”, No negociable (o leyendas alusivas)

- Otros requisitos de etiquetado exigidos por los Organismos Oficiales

9.1.2       Marcado del envase

Los envases del producto deben tener impresos o en una etiqueta adherida, en lugar visible, los siguientes datos y(o) leyendas en español, en forma legible e indeleble.

- Nombre genérico del producto (en el envase primario y en el colectivo);

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y

proveedor (en el envase primario y en el colectivo);

- Talla (en el envase primario y en el colectivo);

- Color (en el envase primario y en el colectivo);

- Número de lote (en el envase primario y en el colectivo);

- País de origen (en el envase primario y colectivo);

- Cantidad de piezas contenidas (en el envase colectivo);

- Datos, leyendas y símbolos alusivos al cuidado, manejo, transporte y almacenamiento

del producto (en el envase colectivo);

- Número de clave del producto (en el envase primario y en el colectivo) y

- La leyenda "Propiedad del IMSS, No negociable" (o leyendas alusivas) (en el envase

primario)

En caso de productos de importación, los envases deben tener impreso o en una contra-etiqueta adherida, que no obstruya las leyendas del país de origen, los datos y(o) leyendas mencionados, en español.

9.2        Envase

El tipo y la calidad de los envases son responsabilidad del proveedor. Deben proteger al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento en los diferentes climas del país.

9.2.1    Envase primario

Caja de cartón o material similar, rígido, con tapa, conteniendo un par de calzado (derecho e izquierdo), de la misma talla y color, con resistencia suficiente para soportar el manejo en la estiba individual.

9.2.2    Envase colectivo

Caja de cartón corrugado o material similar de forma rectangular, con una resistencia mínima de 1,09 MPa (11 kg/cm2), conteniendo:

- 36 a 42 empaques primarios cuando sean de las tallas 20,0 a 25,5

- 24 a 30 empaques primarios cuando sean de las tallas 26,0 a 32,0

Para cantidades inferiores a las establecidas anteriormente, el tamaño del envase colectivo, será de acuerdo a la cantidad de pares de calzado.

10.	     ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como de fuentes de calor y(o) vapores.

11       APÉNDICE NORMATIVO

11.1     Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

12.      BIBLIOGRAFÍA

12.1 	IMSS – Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado. Volumen 1. Ropa contractual.

12.2	NOM-A-207 Nomenclatura para términos empleados en la Industria del calzado.

12.3 	IMSS -JCC-11-I-002- Guía de Inspección- Ropa contractual-Calzado.

Figura 1.  Calzado para Médico Residente, Masculino-

Figura 2.  Calzado para Médico Residente, Masculino

Figura 3.  Calzado para Médico Residente, Masculino