| COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, VOLUMEN 1. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 210 | ROPA CONTRACTUAL | CEDULA No. 45 |

FILIPINA CON ESCOTE REDONDO, MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO

DESCRIPCIÓN

| TELA: | POPELINA FALLA 70% POLIÉSTER, 30% ALGODÓN (FILIPINA Y PANTALÓN) | POLIÉSTER 100% TEXTURIZADO (PANTALÓN) |
| --- | --- | --- |
| COLORES CÓDIGO PANTONE: | BLANCO | VERDE CÓDIGO PANTONE 19-5420 TP O TC |
| LOGOSIMBOLO COLOR CÓDIGO PANTONE: | VERDE 561 C ó 561 U |  |

| FILIPINA |  |
| --- | --- |
| TIPO: | FILIPINA CORTE SEMIPRINCESA DE TRES CUARTOS DE LARGO, MANGA CORTA |
| ESCOTE: | REDONDO CON TERMINACIÓN EN “V” POR LA PARTE CENTRAL |
| DELANTERO: | DE CUATRO PIEZAS Y CRUCE CENTRAL PARA CIERRE DE PRENDA CON SEIS BOTONES Y OJALES, CON DOS BOLSAS, ABERTURA DE BOLSA CON ALETILLA SIMULADA, ABERTURAS LATERALES INFERIORES EN COSTADOS. |
| ESPALDA: | DE TRES PIEZAS CON CINTURÓN FIJO EN LA PARTE CENTRAL DE UNA PIEZA Y PESPUNTE |
| MANGA: | RECTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS CENTRADO Y ESTAMPADO EN LA MANGA IZQUIERDA. |
| PANTALÓN: | CORTE RECTO ORLEADO SIN DOBLADILLO |
| DELANTERO: | DE DOS PIEZAS CON CIERRE DE POLIÉSTER OCULTO |
| TRASERO: | DE DOS PIEZAS CON PINZA |
| PRETINA: | DE UNA PIEZA BOTÓN Y OJAL, CON ELÁSTICO OCULTO EN LA PARTE POSTERIOR CENTRAL |
| COFIA: | DE UNA PIEZA, FUSIONADA TIPO ALMIDONADO PERMANENTE |

CEDULA No. 45

CATEGORÍAS Y COLORES

| CATEGORÍAS | COLORES |
| --- | --- |
|  | FILIPINA | PANTALÓN |
| AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN UNIDAD MEDICA (A) AUXILIAR DE ENFERMERÍA GENERAL (A) ENFERMERA ESPECIALISTA(A) ENFERMERA GENERAL (A) ENFERMERA JEFE DE PISO (A) ENFERMERA PARA EL TRASLADO DE PACIENTE DE TERAPIA INTENSIVA (A) ENFERMERA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE URGENCIA (A) | BLANCO | BLANCO |
| AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SALUD PUBLICA ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA | BLANCO | VERDE OSCURO |

(A)       INCLUYE COFIA BLANCA

# TALLAS Y CLAVES

| TALLA | FILIPINA PANTALÓN | BLANCO BLANCO (A) | BLANCO VERDE OSCURO |
| --- | --- | --- | --- |
| CHICA | 210.125.0013 | 210.125.1961 |
| MEDIANA | 210.125.0047 | 210.125.1995 |
| GRANDE | 210.125.0070 | 210.125.2027 |
| EXTRA GRANDE | 210.125.3306 | 210.125.3603 |
| ESPECIAL | 210.125.3314 | 210.125.3611 |
| PLUS | 210.125.4981 | 210.125.4999 |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

VOLUMEN 1,  ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA No. 45

FILIPINA  CON ESCOTE REDONDO, MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 21 DE OCTUBRE DEL 2010.

1.- DESCRIPCIÓN

TIPO: FILIPINA CORTE SEMIPRINCESA DE TRES CUARTOS DE LARGO, MANGA CORTA; ESCOTE: REDONDO CON TERMINACIÓN EN “V” POR LA PARTE CENTRAL, VISTAS CON ENTRETELA DE PELLON FUSIONABLE, CON PESPUNTE AL FILO CONTINUO DESDE CRUCE DELANTERO; DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS Y CRUCE CENTRAL DE 3,5 CENTÍMETROS PARA CIERRE DE PRENDA CON SEIS BOTONES Y OJALES, CON DOS BOLSAS INFERIORES INSERTADAS EN CORTE SEMIPRINCESA Y COSTADO, ABERTURA DE  BOLSA CON ALETILLA SIMULADA DE LA MISMA TELA, VISTAS INTERNAS EN CRUCE CON  ENTRETELA DE PELLON FUSIONABLE, ABERTURAS LATERALES INFERIORES EN COSTADOS CON DOBLADILLO INTERIOR REDOBLADO DE 1.2 CENTÍMETROS DE ANCHO; ESPALDA: DE TRES PIEZAS CORTE SEMIPRINCESA CON CINTURÓN FIJO EN LA PARTE CENTRAL DE UNA PIEZA Y PESPUNTE AL FILO; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO DE 3,0 CENTÍMETROS  Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS CENTRADO Y ESTAMPADO EN LA MANGA IZQUIERDA; PANTALÓN: CORTE RECTO ORLEADO SIN DOBLADILLO; DELANTERO: DE DOS PIEZAS CON CIERRE DE POLIÉSTER OCULTO; TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA; PRETINA: DE UNA PIEZA BOTÓN Y OJAL, CON ELÁSTICO OCULTO EN LA PARTE POSTERIOR CENTRAL; COFIA: DE UNA PIEZA, FUSIONADA TIPO ALMIDONADO PERMANENTE.

1.2.- TALLAS

| TALLAS | FILIPINA PANTALÓN | BLANCO BLANCO | BLANCO VERDE OSCURO |
| --- | --- | --- | --- |
| CHICA | 210.125.0013 | 210.125.1961 |
| MEDIANA | 210.125.0047 | 210.125.1995 |
| GRANDE | 210.125.0070 | 210.125.2027 |
| EXTRA GRANDE | 210.125.3306 | 210.125.3603 |
| ESPECIAL | 210.125.3314 | 210.125.3611 |
| PLUS | 210.125.4981 | 210.125.4999 |

2.-  FIGURAS DE LA FILIPINA Y PANTALÓN

2.1.- FILIPINA VISTA DE FRENTE (NO A ESCALA)

2.2.-  FILIPINA VISTA DE LA ESPALDA (NO A ESCALA)

2.3.- PANTALÓN VISTA DE FRENTE (NO A ESCALA)

2.4.- PANTALÓN VISTA TRASERO (NO A ESCALA)

3.- DIMENSIONES EN CENTÍMETROS

3.1.- DIMENSIONES DE LA FILIPINA

|  | TALLAS | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
|  | CH | M | G | X | ES | PLUS |  |
| A ) Ancho de espalda | 38,5 | 41,5 | 43,5 | 47,5 | 52,5 | 57,0 | + 1,0 |
| B ) Contorno busto | 98,0 | 108,0 | 118,0 | 133,0 | 153,0 | 170,0 | + 2,0 |
| C ) Largo delantero | 73,0 | 74,5 | 76,0 | 77,5 | 80,5 | 84,0 | + 2,0 |
| D ) Largo manga | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 26,5 | 28,0 | 29,0 | + 1,0 |
| E ) Contorno puño | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 41,5 | 45,0 | 48,0 | + 1,0 |
| F ) Largo costado manga | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | + 0,5 |
| G ) Contorno cintura | 88,0 | 98,0 | 108,0 | 123,0 | 143,0 | 165,0 | + 2,0 |
| H ) Ancho cinturón | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | + 0,5 |
| I ) Largo entrada bolsa | 14,0 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 20,0 | 21,5 | + 0,5 |
| J) Largo cinturón | 23,0 | 25,5 | 27,0 | 31,5 | 37,0 | 40,0 | + 1,0 |
| L) Contorno ruedo | 103,0 | 113,0 | 123,0 | 138,0 | 158,0 | 175,0 | + 2,0 |
| M) Largo abertura de costado | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | + 1,0 |
| N) Largo costado talle | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | + 1,5 |
| O) Contorno manga | 37,0 | 40,5 | 43,5 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | + 1,0 |
| P ) Largo bolsa por el costado | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | + 1,0 |
| Q ) Largo bolsa por el frente | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | + 1,0 |

3.2.- DIMENSIONES DEL PANTALÓN

|  | TALLAS | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
|  | CH | M | G | X | ES | PLUS |  |
| A ) Contorno cintura con elástico estirado | 84,0 | 90,5 | 99,5 | 111,0 | 116,0 | 133,0 | + 2,0 |
| B ) Contorno cintura sin estirar | No medir se señala únicamente como referencia |
| C ) Contorno cadera | 96,5 | 103,0 | 114,0 | 125,0 | 134,0 | 151,0 | + 2,0 |
| D ) Largo total | 111,5 | 112,5 | 114,0 | 115,0 | 116,5 | 117,5 | + 2,0 |
| E ) Ancho pretina | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | + 0,5 |
| F ) Largo entrepierna | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | + 2,0 |
| G ) Contorno bajos | 45,0 | 47,5 | 49,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | + 1,5 |
| H ) Largo tiro delantero | 30,0 | 31,5 | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | + 1,0 |
| I ) Largo tiro trasero | 37,5 | 38,5 | 40,0 | 41,0 | 43,0 | 44,5 | + 1,0 |

4.- INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

4.1.- FILIPINA

4.1.1.- Instrucciones de Corte.- Respetar hilos, no torcer tela, no mover piquetes ni aplomos.

4.1.2.- Instrucciones de Maquila.- Respetar costuras, piquetes y aplomos, no jalar la tela al coser, no torcer la vista y la bolsa, no embeber, lleva pespunte en escote, colocar ojales en posición vertical.

4.1.3.- Ancho de las Costuras:

Costados:    7,0 mm a 12,0 mm

Hombros:     7,0 mm  a 12,0 mm

Bolsas:         7,0 mm a 12,0 mm

Mangas:       7,0 mm a 12,0 mm.

Ancho pespunte: 2,0 mm +/- 1,0 mm

Dobladillos:  2,5 cm +/- 2,0 mm de ancho en bajos con la orilla de la tela remetida.

4.2.-  PANTALÓN

4.2.1.- Instrucciones de Corte.- Respetar hilos, no torcer tela, no alterar medidas, cortar entretela de pretina.

4.2.2.- Instrucciones de Maquila.- Respetar costuras y aplomos, marcar bien el quiebre al planchar.

4.2.3.- Ancho de las Costuras:

Costados:    7,0 mm a 12,0 mm

Traseros:     7,0 mm  a 12,0 mm

Ancho pespunte: 2,0 mm +/- 1,0 mm en pretina y otras partes donde se requiera.

Dobladillos:  Sin dobladillo con costura overlock en los bajos.

4.3.- INSTRUCCIONES DE HABILITACIÓN DE LA FILIPINA

Botones: 6 de plástico, cóncavos en el centro, color blanco mate no transparente del número 24.

4.4.-INSTRUCCIONES DE HABILITACIÓN DEL PANTALÓN

Botones: 1 de plástico, cóncavo en el centro, color blanco mate no transparente del número 24.

Cierre:     1 de poliéster de 18 centímetros (Especificaciones según el acuerdo del 26 de septiembre

de 2006)

Elástico:  de 3 centímetros de ancho

4.5.- TIPOS DE COSTURAS

4.5.1 Costuras interiores para la Filipina y el Pantalón:

Recta:       10 puntadas mínimo por cada 2,5 centímetros, bien rematada.

Overlock:  10 puntadas (con cadenetas) mínimo por cada 2,5 centímetros, con costura de

seguridad para las uniones de piezas de tela.

10 puntadas (con cadenetas) mínimo por cada 2,5 centímetros, para las orillas de la tela

sola.

4.5.2 Costuras exteriores para la Filipina y el Pantalón:

Recta:       10 puntadas mínimo por cada 2,5 centímetros, bien rematada.

4.6.- HILOS DE COSTURA

En las costuras Rectas: Poliéster 100%, calibre 30/2, fibra corta del mismo color del artículo

En las costuras Overlock: Poliéster 100%, calibre 30/2, fibra corta del mismo color del artículo

5.- TELAS Y COLORES

5.1.- Tela para Filipina y Pantalón color blanco:

Popelina falla, deberá apegarse a lo establecido en la Especificación Técnica IMSS – Telas para Uso Institucional, Popelina Falla 70% Poliéster, 30% Algodón-  Especificaciones y Métodos de Prueba, vigente desde el 27 de diciembre del 2001, así como en las actualizaciones de los métodos de prueba de Solidez de Color, Resistencia  a la Formación de Borlitas (Pilling) y Estabilidad Dimensional.

5.2.- Color de la tela:

Blanco.

5.3.- Tela para el Pantalón color verde oscuro:

Poliéster 100% texturizado, deberá apegarse a lo establecido en la Especificación Técnica IMSS – Telas utilizadas en el Sector Salud - Poliéster 100 % texturizado- Especificaciones y Métodos de Prueba, vigente desde el 11 de enero del 2000, así como en las actualizaciones de los métodos de prueba de Solidez de Color y Estabilidad Dimensional.

5.4.- Color de la tela:

Verde código pantone 19-5420 TP o TC  con tolerancia 18-5616 TP o TC y 18-5322 TP o TC.

6.- SÍMBOLO Y SIGLAS DEL IMSS

Símbolo y siglas del IMSS estampadas y centradas en la manga izquierda, en color verde oscuro código pantone 561C o 561U, el estampado debe ser indeleble, nítido y uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos.

No se deberán utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC)

Ver especificaciones adicionales para el Símbolo y Siglas IMSS en el numeral 9

7.- ETIQUETADO

Cada prenda deberá de llevar una etiqueta cosida y colocada en el interior del artículo. La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble, los siguientes datos y/o leyendas en español:

- Número de clave del Cuadro Básico Institucional.

- Número de Lote.

- Talla expresada en formato:

Talla Chica		CH

Talla Mediana		M

Talla Grande		G

Talla Extragrande	X

Talla Especial		ES

Talla Plus                   PL

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante o proveedor.

- Contenido de fibras.

- Instrucciones sobre el cuidado y conservación del artículo.

- País de origen.

- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o proveedor.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del artículo no puedan quedar contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la información marcada.

8.- ESPECIFICACIONES DE LA COFIA

8.1.- Diseño.- De una pieza, fusionada, unida con pespunte oculto en los costados y alas, excepto la boca, donde va unida con pespunte exterior. Cierra con broche de plástico y tres ojales, presentación del artículo terminado tipo “Almidonado Permanente”.

8.2.- Ojales.- Debe de disponer de ojales sobrehilados y rematados: uno en el centro de la orilla de la boca y uno en el extremo de cada ala, de dimensiones suficientes para que el broche entre y salga sin dificultad y mantenga el artículo bien armado.

8.3.- Broche.- Debe disponer de un broche de plástico del color del artículo o tono similar, de dimensiones suficientes para mantenerla armada, la altura total del broche es de aproximadamente 12 mm (valor de referencia).

8.4.- Apresto.- La tela de la cofia va unida por medio de un tratamiento de apresto fusionable que permitan una presentación del articulo terminado tipo “almidonado permanente”.

8.5.- Peso total de la cofia sin broche.- 45 gramos máximo.

8.6.- Resistencia al lavado y planchado.- Someter el artículo a cuando menos 5 procesos de lavado con un cepillo de cerdas suaves y planchado (plancha tibia entre 40°C y 60 °C). Después de cada proceso verificar visualmente que la cofia no presente alguno de los siguientes defectos:

- Deformaciones

- Rasgaduras

- Abolsamientos o Abombamientos

- Separación de las dos capas de la cofia

- Rugosidades en las superficies de la cofia, diferentes al acabado normal de la tela

- Pérdida de la presentación tipo “almidonado permanente”

- Deshilachamientos

- Cambios de color o amarillamiento

- Manchas

- Orillas o esquinas luidas o rotas

- Otros defectos que afecten la presentación.

8.7.- Costuras de la cofia.- Pespunte de costura recta, oculto en los costados de la prenda, excepto la boca, donde va unido con pespunte exterior.

8.7.1.- Tipos de costura.- Recta 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada.

8.7.2.- Hilos de costura.- Poliéster 100 %, calibre 30/2, fibra corta del mismo color del artículo.

8.8.- Telas de confección y color de la cofia.- Se tienen 3 opciones de telas:

8.8.1.- Opción 1.- Popelina simple o Popelina falla (70/30), 70% poliéster, 30% algodón (66% a 74% poliéster, 26% a 34% algodón).

8.8.2.- Opción 2.- Popelina simple o Popelina falla (80/20), 80% poliéster, 20% algodón (75% a 85% poliéster, 15% a 25% algodón).

8.9.- Peso de la tela.- El peso de la tela de la cofia, sin apresto debe ser 115,0 g/m2  mínimo.

8.10.- Color de la tela.- El color de la tela en cualquier opción debe ser Blanco.

8.11.- Marcado y empaque de la cofia.- La cofia debe llevar una etiqueta cosida y colocada a 10 cm +/- 0,5 cm del ancho total del artículo, según se indica en el dibujo, la etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble los siguientes datos y (o) leyendas en español:

- Número de lote.

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante o proveedor.

- Contenido de fibras.

- Instrucciones sobre el cuidado y conservación del artículo.

- País de origen.

- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o proveedor.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del artículo no puedan quedar contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la información marcada.

8.12.- Empaque individual.- La cofia debe tener un empaque individual que debe llevar impreso o en una  etiqueta adherida en un lugar visible, los siguientes datos y(o) leyendas en español, en forma legible e indeleble:

- Número de lote.

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante o proveedor.

- Instrucciones sobre el cuidado y conservación del artículo.

- País de origen

- Instrucciones sobre el armado de la cofia

- Instrucciones detalladas sobre el lavado y planchado de la cofia

La cofia debe ir dentro de una bolsa de plástico, transparente, resistente y de tamaño adecuado para contenerla.

8.13.- Figuras de la Cofia y  el Broche.

8.13.1.-  Cofia

8.13.2.-  Broche

8.14.- DIMENSIONES DE LA COFIA EN CENTÍMETROS

|  | Talla Única | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| A) Altura total | 20,0 | + 1,0 |
| B) Altura borde superior | 18,0 | + 1,0 |
| C) Altura borde inferior | 12,5 | + 0,5 |
| D) Ancho superior | 8,5 | + 0,5 |
| E) Ancho inferior | 10,0 | + 0,5 |
| F) Ancho total | 32,5 | + 1,0 |

9.- ESPECIFICACIONES DEL SÍMBOLO Y SIGLAS DEL IMSS

9.1.- Dimensiones del símbolo y siglas del IMSS

Símbolo del IMSS: De 4,0 cm +/- 0,5 cm de altura por 4,0 cm +/- 0,5 cm de ancho.

Siglas del IMSS: De 1,3 cm +/- 0,3 cm de altura (ancho en proporción)

9.2.- Solidez del color al lavado del estampado (Procedimiento D1M), grado: (NMX-A-074-INNTEX-2005)

Cambio de color = 4 mínimo

Transferencia de color = 4 mínimo

9.3.- Solidez del color al frote seco del estampado, grado:

Cambio de color = 3,5 mínimo

Transferencia de color = 3,5 mínimo

9.4.- Solidez del color al frote húmedo del estampado, grado:

Cambio de color = 3,5 mínimo

Transferencia de color = 3,5 mínimo

10.- ENVASE

Conjunto de filipina y pantalón de una talla doblado y acomodado dentro de una bolsa de plástico, transparente, resistente y de tamaño adecuado para contenerla, incluir en este envase la cofia, la cual deberá ir en su empaque.

11.- ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como fuentes de calor o vapores.

12.- APENDICE NORMATIVO

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

13.- REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRAFÍA

Para la correcta aplicación de la presente Especificación Técnica, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan:

NOM-004-1994-SCFI-           Información Comercial, Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de

Vestir y sus Accesorios.

NMX-A-073-1995-INNTEX    Método de prueba para determinar la solidez del color al frote.

NMX-A-074-INNTEX-2005    Método de prueba para determinar la solidez del color al lavado

doméstico e industrial.

NMX-A-84-1996                    Método de prueba para el análisis de los materiales textiles.

IMSS-Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado, Volumen 1, Ropa Contractual

IMSS- Especificación Técnica IMSS- Telas para uso Institucional-Popelina Falla 70 % Poliéster, 30 % Algodón-Especificaciones y Métodos de Prueba..

IMSS-Especificación Técnica IMSS – Telas utilizadas en el Sector Salud - Poliéster 100 % texturizado- Especificaciones y Métodos de Prueba,

IMSS-Guía de Inspección de Artículos Confeccionados en Telas Tejidas-210 Ropa Contractual, 220 Ropa para Servicios Médicos, 230 Ropa No Contractual.