| COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, VOLUMEN 1. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 210 | ROPA CONTRACTUAL | CEDULA No. 13 |

SACO DE MANGA CORTA Y PANTALON, MASCULINO

# DESCRIPCIÓN

| TELA: | POPELINA FALLA: 80% POLIÉSTER – 20% ALGODÓN. | POLIÉSTER 100% TEXTURIZADO |
| --- | --- | --- |
| COLOR CODIGO PANTONE: | AZUL MARINO 19-4028 TP O TC | BLANCO | VERDE AGUA 13-5414 TP O TC | VERDE OSCURO 19-5420 TP O TC (Pantalón) |
| LOGOSIMBOLO COLOR CODIGO PANTONE: | BLANCO | VERDE 561 C ó 561 U | ----- |

| SACO: | LARGO ABAJO DE LA CADERA, CORTE FRANCES. |
| --- | --- |
| CUELLO: | SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR. |
| DELANTERO: | DE CUATRO PIEZAS CON CIERRE METALICO, UNA BOLSA ABAJO DE LA CINTURA EN CADA LADO. |
| ESPALDA: | DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR DE LA COSTURA. |
| MANGA: | RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS ESTAMPADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. |
| PANTALON: | CORTE RECTO, ORLEADO SIN DOBLADILLO. |
| DELANTERO: | DE DOS PIEZAS, BOLSA LATERAL EN CADA UNA, BRAGUETA FORRADA Y CIERRE METALICO. |
| TRASERO: | DE DOS PIEZAS BOLSA DE OJAL Y PINZA EN CADA UNA. |
| PRETINA: | DE DOS PIEZAS CON ENTRETELA, DOS BOTONES Y OJALES, UNO VISIBLE OTRO OCULTO Y SIETE PRESILLAS. |

# CEDULA No. 13

# CATEGORIAS Y COLORES

| CATEGORIAS. | COLORES |
| --- | --- |
|  | SACO | PANTALON |
| PROMOTOR DE SALUD COMUNITARIA. TRABAJADOR SOCIAL | AZUL MARINO | BLANCO |
| ASISTENTE MEDICO. COORDINADOR DE ASISTENTES MÉDICOS. | VERDE AGUA |  |
| AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN UNIDAD MEDICA. AUXILIAR DE ENFERMERÍA GENERAL. ENFERMERA ESPECIALISTA. ENFERMERA GENERAL. ENFERMERA JEFA DE PISO. ENFERMERA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN TERAPIA INTENSIVA. ENFERMERA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE URGENCIA. ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. INHALOTERAPEUTA. NUTRICIONISTA DIETISTA. TERAPISTA FÍSICO. TERAPISTA OCUPACIONAL. | BLANCO |  |
| AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SALUD PUBLICA. ENFERMERA ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA. |  | VERDE OSCURO |

# TALLAS Y CLAVES

| TALLA | SACO PANTALON | AZUL MARINO BLANCO | BLANCO BLANCO | BLANCO VERDE OSCURO | VERDE AGUA BLANCO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHICA | 210.125.0567 | 210.125.0369 | 210.125.2035 | 210.125.0468 |
| MEDIANA | 210.125.0591 | 210.125.0393 | 210.125.2068 | 210.125.0492 |
| GRANDE | 210.125.0625 | 210.125.0427 | 210.125.2092 | 210.125.0526 |
| EXTRA-GRANDE | 210.125.0658 | 210.125.0450 | 210.125.2126 | 210.125.0559 |
| ESPECIAL | 210.125.3421 | 210.125.3405 | 210.125.3629 | 210.125.3413 |
| PLUS | 210.125.4536 | 210.125.4544 | 210.125.4551 | 210.125.4569 |

ESPECIFICACION TÉCNICA IMSS

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

VOLUMEN 1, ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA No. 13

SACO DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO

ESPECIFICACIONES

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.

ÍNDICE DEL CONTENIDO

| Número de capítulo |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clasificación y designación | 3 |
| 2 | Símbolos y abreviaturas | 3 |
| 3 | Figuras | 4 |
| 4 | Dimensiones | 7 |
| 5 | Indicaciones de corte y confección | 8 |
| 6 | Tela y color | 10 |
| 7 | Etiquetado | 10 |
| 8 | Almacenamiento | 11 |
| 9 | Bibliografía | 11 |

1.- CLASIFICACION Y DESIGNACION

1.1.- Descripción:

SACO: LARGO ABAJO DE LA CADERA, CORTE FRANCES; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS Y CIERRE METALICO, UNA BOLSA ABAJO DE LA CINTURA EN CADA LADO; ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR DE LA COSTURA; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS ESTAMPADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA; PANTALÓN: CORTE RECTO, ORLEADO SIN DOBLADILLO; DELANTERO: DE DOS PIEZAS, BOLSA LATERAL EN CADA UNA, BRAGUETA FORRADA Y CIERRE METALICO; TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSA DE OJAL Y PINZA EN CADA UNA; PRETINA: DE DOS PIEZAS CON ENTRETELA, DOS BOTONES Y OJALES, UNO VISIBLE, OTRO OCULTO Y SIETE PRESILLAS.

1.2.- Tallas:

| TALLA | SACO PANTALON | AZUL MARINO BLANCO | BLANCO BLANCO | BLANCO VERDE OSCURO | VERDE AGUA BLANCO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHICA | 210.125.0567 | 210.125.0369 | 210.125.2035 | 210.125.0468 |
| MEDIANA | 210.125.0591 | 210.125.0393 | 210.125.2068 | 210.125.0492 |
| GRANDE | 210.125.0625 | 210.125.0427 | 210.125.2092 | 210.125.0526 |
| EXTRA-GRANDE | 210.125.0658 | 210.125.0450 | 210.125.2126 | 210.125.0559 |
| ESPECIAL | 210.125.3421 | 210.125.3405 | 210.125.3629 | 210.125.3413 |
| PLUS | 210.125.4536 | 210.125.4544 | 210.125.4551 | 210.125.4569 |

2 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Para los propósitos de esta especificación técnica, se establecen los siguientes símbolos y abreviaturas:

| cm | Centímetro |
| --- | --- |
| h | Hora |
| lx | Lux |
| NCA | Nivel de calidad aceptable |
| mm | Milímetro |
| TP o TC | Códigos de la numeración Pantone de colores de las telas. TC = edición en tela, TP = edición en papel |
| % | Por ciento |
| ( | Más, menos |

3.-  FIGURAS:

3.1.- Saco

3.2.- Pantalón:

4.- DIMENSIONES, EN CENTIMETROS

4.1.- Saco

|  | TALLAS | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
|  | CH | M | G | X | ES | PL |  |
| A) | ANCHO ESPALDA (DE HOMBRO A HOMBRO) | 45 | 48 | 51,5 | 55 | 58 | 61 | ( 1 |
| B) | CONTORNO PECHO | 103 | 112,5 | 123 | 133,5 | 143,5 | 153.5 | ( 1 |
| C) | LARGO TOTAL | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ( 1 |
| D) | LARGO MANGA | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 | 28,5 | 30 | ( 1 |
| E) | CONTORNO MANGA | 44,5 | 47,5 | 51 | 54 | 57 | 60 | ( 1 |
| F) | ALTURA BOLSA POR EL CORTE | 48 | 48,5 | 49 | 50 | 51 | 52 | ( 1 |
| G) | LARGO BOLSA POR EL CORTE | 24,5 | 26 | 27 | 28,5 | 29,5 | 31 | ( 1 |
| H) | ANCHO BOLSA | 15 | 17 | 17,5 | 19,5 | 20,5 | 21.5 | ( 1 |
| I ) | LARGO COSTADO TALLE | 47,5 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50,5 | 51.5 | ( 1 |
| J) | LARGO COSTADO MANGA | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17.5 | ( 1 |
| K) | LARGO CUELLO | 41,5 | 43 | 46 | 48 | 50,5 | 53 | ( 1 |
| L) | ANCHO CUELLO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ( 1 |
| M) | LARGO ABERTURA TRASERA | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18.5 | ( 1 |
| N) | RUEDO | 103,5 | 113 | 124 | 134 | 145 | 155 | ( 1 |
| 0) | CONTORNO PUÑO | 37,5 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | ( 1 |

4.2.- Pantalón:

|  | TALLAS | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
|  | CH | M | G | X | ES | PL |  |
| A) | CONTORNO CINTURA | 76 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | ( 1 |
| B) | CONTORNO CADERA | 94,5 | 105 | 117 | 128 | 139 | 150 | ( 1 |
| C) | LARGO TOTAL | 110,5 | 112 | 113,5 | 115 | 117 | 119 | ( 1 |
| D) | LARGO ENTREPIERNA | 87,5 | 88 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92.5 | ( 1 |
| E) | CONTORNO BAJOS | 45 | 48 | 50,5 | 54 | 56,5 | 59 | ( 1 |
| F) | LARGO TIRO DELANTERO | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | ( 1 |
| G) | LARGO TIRO TRASERO | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | ( 1 |
| H) | ANCHO PRETINA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ( 1 |

5.- INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION

5.1- Instrucciones de corte del saco

5.1.1- Instrucciones de corte del saco

Respetar hilos, no torcer tela, no mover piquetes ni aplomos.

5.1.2.- Instrucciones de maquila del saco.

Respetar costuras piquetes y aplomos, no torcer la vista y la bolsa, no jalar la tela al coser el cierre, no embeber, cuello mas chico para sobrecostura, lleva pespunte en el cuello.

5.1.3.- Ancho de las costuras:

| Ancho de las costuras, mm Costados Traseros Cuellos Bolsas Manga Puños | 8,0 mm +/- 2,0 mm 8,0 mm +/- 2,0 mm 10,0 mm +/- 2,0 mm 8,0 mm +/- 2,0 mm 8,0 mm +/- 2,0 mm. 25,0 mm +/- 2,0 mm | Medir con regla o flexómetro |
| --- | --- | --- |

Otras costuras:

| Ancho de las costuras, mm Costuras Interiores Costuras Exteriores Ancho pespunte. Dobladillo. | 11 p.p.p. +/- 2 p.p.p. 10 p.p.p. +/- 1 p.p.p. 2,0 mm +/- 0,1 mm y 7,0 mm +/- 2,0 mm 2.5 cm +/- 2,0 mm | Medir con regla o flexómetro |
| --- | --- | --- |

5.1.4 Instrucciones de habilitación del saco.

| Cierre | Metálico, proporcional a la talla. | Inspección visual |
| --- | --- | --- |

5.2- Instrucciones de corte del pantalón

5.2.1- Instrucciones de corte del pantalón

Respetar piquetes, no torcer tela, no alterar medidas, cortar entretela de la pretina, respetar hilos de piezas.

5.2.2- Instrucciones de maquila del pantalón.

Respetar costuras, respetar aplomos, no torcer cierre ni pinza marcar perfectamente bien el quiebre al planchar.

5.2.3- Ancho de las costuras del pantalón:

| Ancho de las costuras, mm Costados Traseros Pretina: Bolsa | 8,0 mm +/- 2,0 mm 8,0 mm +/- 2,0 mm 1,0 cm +/- 2,0 mm 1,0 cm +/- 2,0 mm | Medir con regla o flexómetro |
| --- | --- | --- |

Otras costuras:

| Ancho de las costuras, mm Costuras Interiores Costuras Exteriores Ancho pespunte. | 11 p.p.p. +/- 2 p.p.p. 10 p.p.p. +/- 1 p.p.p. 2,0 mm +/- 0,1 mm y 7,0 mm +/- 2,0 mm | Medir con regla o flexómetro |
| --- | --- | --- |

5.2.4 Instrucciones de habilitación del Pantalón.

| Botones | Dos de plástico número 20, del mismo color del artículo o tono similar | Inspección visual o medir con regla o flexómetro |
| --- | --- | --- |
| Cierre | Uno metálico de 18 cm, reforzado, protegido contra la oxidación, del mismo color del artículo o tono similar |  |
| Banrol | Uno al tamaño de la pretina |  |

5.3 Hilos de costura

| Hilos de costura En las costuras rectas En la costura "overlock" | Poliéster 100% fibra corta del mismo color del artículo Poliéster 100% fibra corta del mismo color del artículo |  |
| --- | --- | --- |

6.- TELA Y COLOR

6.1.- Telas:

Popelina falla, deberá apegarse a lo establecido en la Especificación Técnica IMSS – Telas Utilizadas en Ropa Contractual- Popelina falla 80% Poliéster, 20% Algodón- (180 g/m2)  Especificaciones y Métodos de Prueba.

Poliéster 100 % texturizado (pantalón)

6.2.- Colores de las telas:

Blanco

Azul marino código pantone 19-4028 TP o TC

Verde agua  código pantone 13-5414 TP o TC

Verde oscuro código pantone 19-5420 TP o TC

6.3- Logosimbolo del IMSS

Símbolo y siglas del IMSS estampadas en la parte superior de la manga izquierda, en color blanco para la prenda azul marino y en color verde oscuro código pantone 561C o 561U para las prendas blanco, verde agua y verde oscuro, el estampado debe ser indeleble, nítido y uniforme y estar elaborado con materiales hipoalergénicos.

Para la prueba de solidez al color aplicar la NMX-A-074-INNTEX-2005, Procedimiento D1M, grados.

(Cambio de color: 4 mínimo y Transferencia de color: 4 mínimo) O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.

No se deberán utilizar materiales a base de cloruro de polivinilo (PVC)

7.- ETIQUETADO

Cada prenda deberá de llevar una etiqueta cosida y colocada en el interior del artículo en la parte trasera (Como en la corbata o mandil).

- En las batas, camisas o camisetas blusas, sacos y similares; en la parte del pie de cuello del escote, en la espalda y

- En los pantalones o faldas: en el interior de la prenda al nivel de la cintura.

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble, los siguientes datos y/o leyendas en español:

- Numero de clave del cuadro Básico Institucional

- Numero de Lote

- Talla expresada en formato:

Talla Chica		CH

Talla Mediana		M

Talla Grande		G

Talla Extra grande	X

Talla Especial		ES

Talla Plus		PL

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.

- Contenido de fibras.

- Instrucciones sobre el cuidado y conservación del artículo.

- País de origen.

- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del artículo no puedan quedar contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la información marcada.

8.- ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como fuentes de calor o vapores.

8.1.- Envase individual

Conjunto de una talla doblado y acomodado, dentro de una bolsa o envoltura de plástico o material similar, transparente, resistente y de tamaño adecuado para contenerla.

9.- BIBLIOGRAFÍA

NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.